|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29/01/10 _____________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код TZ 99**/BB TZ 99**/NN | Прекращает действие предыдущего издания от 23/01/04 Описание КОНВЕРТЕР НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ |
| --- | --- |
|  | Цвета: | BB – белый NN – бесцветный |  |
|  | Степень глянца: | 10, 25, 35, 60, 85 блеска |  |
|  | Область применения: | Плоские детали, погонаж, картинные рамы |  |
|  | Способ нанесения: | Покрасочные безвоздушные и «аирмикс» пистолеты. Лаконалив. |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть Б (Отвердитель) Растворитель | TZ 99**/BB ТН 0720/00 DT 452 |  |  |  |
|  |  |  | по весу (кг) 100 50 15 – 25 | по объему (л) 100 65 25 – 35 |  |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | TZ 99**/BB 63(2 TZ 99**/NN 47 (1 |  |
|  | Плотность (кг/л): | TZ 99**/BB 1,300 ( 0,030 за исключением TZ 9985/BB 1,250(0,030 TZ 99**/NN 0,990( 0,030 за исключением TZ 9985/NN 0,910 (0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20( С) По Брукфильду при 20( С (образец 3,20 оборотов в минуту) | TZ 99**/BB 125 ( 5 сек TZ99**/NN 1,700(100 |  |
|  | Жизнеспособность: | TZ 99**/BB 4 часа TZ99**/NN 3 часа |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): | От 80 до 150 |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20( С): | От пыли 5 -10 минут На отлип 30 – 40 минут |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте продукт для устранения осадка. |  |
| Подготовка субстрата: Полиуретановый или полиэфирный грунт. Общие характеристики: TZ 99**/BB и /NN специально разработаны для тинтометрических систем. TZ 99**/ NN должен наносится только с добавлением пасты на основе растворителя серии TP 2009/XX. Следует помнить, что при добавлении органической пигментной пасты увеличивается время сушки, снижается твердость и укрывистость по сравнению с неорганическими пигментными пастами. Особые указания: Для получения интенсивных ярких оттенков используется бесцветная основа в пропорции 80/20. Для получения пастельных оттенков используется белая основа в максимальном количестве 4% по объему. Придерживайтесь формулы WOOD-COLOR PLUS. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |

|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29/01/04 _____________ Страница 2 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Код TZ 99**/BB TZ 99**/NN | Прекращает действие предыдущего издания от 23/01/04 Описание КОНВЕРТЕР НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ТИНТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ |
| Проблема выцветания: Даже при использовании нежелтеющих отвердителей, светлые тона подвержены изменению цвета со временем. Существует оборудование для определения с хорошей точностью периода изменения цвета и степени его изменения. Конечный потребитель должен получить значения светостойкости для подобных пигментных покрытий, чтобы оценить их пригодность его требованиям. Лаборатория компании «SHERWIN» может выполнить данную услугу с надлежащей объективностью, хотя лучше обратиться в независимую испытательную лабораторию. Отвердители на замену: Отвердитель TH 720 – снижает склонность к пожелтению. При необходимости можно заменить отвердитель на TH 759 или ТН 712, которые повышают твёрдость поверхности. Отвердитель ТН 755 способствует лучшему смачиванию поверхности, а также придаёт поверхности высокую твёрдость. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |